1. Тепломеханический конфликт материалов (Проблема 70 °C)

Суть: Базовый расчет показал, что при нагреве до 70 °C сборка (сталь + PA12-CF10) испытывает колоссальные термические напряжения. Коэффициент теплового расширения (КТР) пластика в 6 раз выше, чем у стали. При нагреве пластик расширяется, но жесткая втулка ему мешает.

Итог: Деталь разрушалась у краев втулки еще до того, как выходила на рабочие обороты. Было доказано, что использование фрикционного контакта при таких температурах ведет к отлипанию колеса от втулки. Решение: переход на посадку втулки на эпоксидный клей (контакт Bonded) и замена стали на более прочную 40Х.

2. Предел прочности фрикционного соединения

Суть: При попытке раскрутить колесо с фрикционной втулкой до 8000–9000 об/мин, расчет "ломался" (деформации улетали в 100 мм).

Итог: Оказалось, что пластик не рвался. Центробежная сила превышала силу трения (коэффициент 0.2), и пластик просто проскальзывал и слетал со втулки. Это доказало, что для высокооборотистых узлов трение недостаточно — требуется склеивание или запрессовка.

3. Эффект "Стресс-стиффенинг" (Парадокс 3000 vs 12000 об/мин)

Суть: Расчет чистого пластикового колеса (без втулки) показал, что при 3000 об/мин напряжения (20,8 МПа) ВЫШЕ, чем при 12000 об/мин (17,0 МПа).

Итог: Это классический парадокс механики. На 3000 об/мин центробежная сила мала, и внешнее давление (1 атм) сильно изгибает лопасти. На 12000 об/мин центробежная сила растягивает колесо, делая его сверхжестким (как натянутую струну), и изгиб от давления исчезает.

4. Жесткость vs Прочность (Почему чистое пластиковое колесо не годится)

Суть: Идеализированная модель чистого пластика на 12000 об/мин показала отличный запас прочности (коэффициент 4.53). Материал не рвался.

Итог: Однако максимальная деформация составила недопустимые 13,6 мм. Колесо "раздувало" как шар. Это доказывает, что прочность материала не гарантирует работоспособности детали. Для сохранения геометрии обязателен жесткий металлический каркас (втулка).

5. Идеальная модель со вклеенной втулкой (12 000 об/мин, 70 °C, дисбаланс)

Суть: Сборка (вклеенная стальная втулка 40Х + PA12-CF10) была испытана в "адских" условиях: 12 000 об/мин + нагрев до 70 °C + дисбаланс 0.5 мм. Предел текучести горячего пластика взят 40 МПа.

Итог: Втулка взяла на себя изгибающие нагрузки от дисбаланса. Напряжения в пластике составили 11,6 МПа (запас > 3.4). Конструкция признана работоспособной, но требующей зазоров в корпусе для расширения.

6. Идеализированная модель vs Реальность 3D-печати

Суть: Ansys считает деталь "монолитным куском пластика". В реальности деталь напечатана с заполнением 30% (Infill).

Итог: Реальное сечение, держащее нагрузку, в 3 раза тоньше. Значит, реальные напряжения будут в 3 раза выше расчетных. Статический расчет идеальной модели дает лишь верхнюю теоретическую границу прочности. Требуются натурные испытания.

7. ГЛАВНОЕ СРАВНЕНИЕ: Композит vs Классическое литье (Сталь 35Л)

Масса: Стальное литое колесо весит 5,42 кг (пластиковое весило 0,72 кг). Сталь тяжелее в 7,5 раз.

Напряжения: Из-за огромного веса центробежная сила выросла пропорционально массе. Напряжения в стальном колесе достигли 81,16 МПа (в пластиковом было всего 17 МПа).

Запас прочности: Для литой стали 35Л (предел текучести 280 МПа) запас составил 3,44. А у вашего пластикового колеса (даже с учетом нагрева до 75°C) запас был 4,53!

Вывод: Ваше композитное колесо на 12 000 об/мин выдерживает нагрузку с бóльшим запасом, чем классическое литое стальное колесо, за счет колоссальной разницы в весе. Удельная прочность пластика выше, чем у тяжелой стали.

ФИНАЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ:

Проект композитного колеса из PA12-CF10 полностью оправдан. Использование композита вместо литой стали 35Л позволяет снизить массу ротора в 7,5 раз (с 5.4 кг до 0.7 кг), при этом повысив коэффициент запаса прочности на предельных оборотах (12 000 об/мин) с 3.44 до 4.53. Обязательным условием работоспособности является вклейка металлической втулки (сталь 40Х) на эпоксидный клей для предотвращения потери геометрической формы и компенсации температурных расширений.