Команда МИТК-РК

| СОГЛАСОВАНО __________ | УТВЕРЖДАЮ __________ |
| --- | --- |

РАБОЧИЕ КОЛЁСА РК-200-Э И РК-200-Д ДИАМЕТРОМ 200 ММ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

EMTH.19.01.02.59.00.000.0002 ТУ

2026

1 Область применения

Технические условия распространяются на опытные полуоткрытые рабочие колёса центробежного компрессора РК-200-Э и РК-200-Д готовым наружным диаметром 200 мм. Документ устанавливает требования к опытным образцам; расчётные показатели не являются подтверждёнными паспортными характеристиками до завершения CFD, прочностного анализа и стендовых испытаний.

Таблица 1 — Варианты аэродинамической геометрии

| Модель | Критерий | Лопатки | ηtt по одномерной модели |
| --- | --- | --- | --- |
| РК-200-Э | максимальный полный КПД | 10+10 | 74,14 % |
| РК-200-Д | максимальный прирост полного давления | 13+13 | 71,23 % |

Материальное исполнение М1 включает тело колеса из PA12-CF10 и втулку из стали 40Х. Исполнение М2 дополнительно содержит один наружный слой углеродной ткани номинальной сухой толщиной 0,2 мм в эпоксидной матрице. Толщина 0,2 мм относится к сухой ткани, а готовое колесо после отверждения и чистовой обработки должно сохранять Ø200 мм.

2 Основные параметры и характеристики

Таблица 2 — Основные параметры и расчётные режимы

| Параметр | Значение | Статус |
| --- | --- | --- |
| Наружный диаметр готового колеса | 200 мм | Обе модели |
| Толщина заднего диска | 3 мм | Обе модели |
| Посадочная втулка | Сталь 40Х; H49,5; Ø30/Ø22; паз 6×6 мм | Накатка, запрессовка, клей |
| Частота стендовой проверки | 3 000 мин⁻¹ | ПМ, защитный кожух |
| Основная расчётная частота | 12 000 мин⁻¹ | Расчётная точка; в текущей редакции запрещена |
| Δpt РК-200-Э при 3 000/12 000 | 0,655/10,853 кПа | Предварительная одномерная оценка |
| Δpt РК-200-Д при 3 000/12 000 | 0,727/12,089 кПа | Предварительная одномерная оценка |

3 Технические требования

3.1 Требования к геометрии

- геометрия должна соответствовать утверждённому STEP и чертежу конкретной модели;

- после удаления технологического припуска заготовки Ø202 мм наружная поверхность выходных кромок и диска должна образовывать общий цилиндр Ø200 мм;

- лопатки должны сопрягаться с диском и ступицей без щелей, нулевой толщины и самопересечений;

- ручная обработка корней и аэродинамических поверхностей допускается только в обозначенных на чертеже зонах;

- фактические радиальное и торцевое биения фиксируют в протоколе и оценивают по чертежу и программе балансировки. До назначения предельных отклонений в чертеже допуск к вращению не оформляют.

3.2 Требования к материалам

- тело колеса изготавливают из Fiberon PA12-CF10 с регистрацией марки и партии;

- филамент сушат при 100 °C в течение 10 ч; после сушки материал хранят и подают из сухого бокса, а время и условия фиксируют в маршрутной карте;

- готовую печатную деталь отжигают 100 °C/16 ч;

- втулку изготавливают из стали 40Х: H49,5 мм, Ø30/Ø22 мм, сквозной паз 6×6 мм; посадку, допуски, накатку, подготовку поверхности и клеевое соединение назначают в чертеже и маршрутной карте;

- конструкционный клей должен быть квалифицирован для пары полиамид–металл;

- для М2 углеродная ткань и эпоксидная система должны иметь паспорт партии и утверждённый цикл отверждения.

3.3 Требования к качеству изготовления

Таблица 3 — Критерии качества изготовления

| Признак | Критерий |
| --- | --- |
| Расслоение, трещины, непроклей | Не допускаются |
| Недоэкструзия и пропуски в корнях/кромках | Не допускаются |
| Сколы выходных и входных кромок | Не допускаются |
| Следы удаления поддержек | Допускаются вне расчётных поверхностей по чертежу |
| Смоляные наплывы исполнения М2 | Не допускаются в проточном проходе и на поверхности Ø200 мм |
| Отслоение наружного слоя исполнения М2 | Не допускается |
| Коррозия, задиры и дефекты втулки | Не допускаются |

4 Комплектность

Таблица 4 — Комплектность опытного образца

| Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Рабочее колесо выбранной геометрии в сборе | 1 | Э или Д |
| Втулка из стали 40Х (в составе колеса) | 1 | Сталь 40Х; H49,5; Ø30/Ø22; паз 6×6 |
| Шпонка 6×6 | 1 | Длина по чертежу вала |
| Паспорт экземпляра | 1 | Заполненный |
| Протокол геометрии | 1 | После отжига и сборки |
| Протокол балансировки | 1 | До стенда |
| Для М2: протокол укладки | 1 | Масса ткани/смолы и цикл |

5 Правила приёмки

- каждое колесо подвергается сплошному входному, операционному и окончательному контролю;

- приёмка выполняется после проверки комплектности технологических записей;

- несоответствие по трещинам, расслоениям, втулке или балансировке является критическим и исключает вращение;

- доработка допускается только по письменному решению конструктора и технолога с повторным контролем;

- окончательное заключение записывают в паспорт: годно, доработка или брак.

6 Методы контроля

Таблица 5 — Методы контроля и регистрируемые данные

| Объект | Средство/метод | Запись |
| --- | --- | --- |
| Геометрия | КИМ, штангенинструмент, индикатор | Протокол размеров |
| Поверхность и лопатки | 100 % визуально, лупа | Карта дефектов |
| Масса | Весы | До/после отжига, втулки и М2 |
| Втулка | Измерение, контроль усилия запрессовки | Протокол сборки |
| М2 | Визуально; метод простукивания после квалификации | Протокол армирования |
| Баланс | Балансировочный станок | Остаточный дисбаланс и критерий приёмки |
| Аэродинамика | Стенд по ПМ | Δpt, Q, T, n, вибрация |

7 Требования безопасности

Вращение допускается только после геометрического контроля, проверки соединения втулки, оформления протокола балансировки и письменного допуска. Испытания проводят в защитном кожухе с дистанционным управлением и аварийным остановом. Разрешённый стендовый режим настоящей редакции — 3 000 мин⁻¹. Частота 12 000 мин⁻¹ является расчётной точкой и запрещена до завершения CFD/FEA, модального анализа, проверки втулки и защитного корпуса, а также выпуска отдельного письменного допуска.

8 Маркировка, упаковка и хранение

- маркировка содержит МИТК-РК, код Э/Д, исполнение М1/М2, серийный номер и дату;

- маркировку наносят в ненагруженной зоне диска без надреза силовых волокон;

- колесо хранят в жёсткой таре с опорами по ступице/диску, не нагружая лопатки;

- в тару помещают влагопоглотитель и паспорт; исключают удары, УФ и повышенную влажность;

- после длительного хранения перед испытанием повторяют визуальный контроль и проверку биения.

9 Нормативные ссылки

- ГОСТ Р 1.3-2018 — технические условия на продукцию;

- ГОСТ Р 2.105-2019 — общие требования к текстовым документам;

- ГОСТ Р 2.106-2019 — текстовые документы;

- ГОСТ Р 3.102-2024 — стадии разработки и виды технологических документов;

- ГОСТ 3.1118-82 — маршрутные карты;

- ГОСТ 3.1120-83 — требования безопасности в технологической документации;

- ГОСТ Р 57558-2025 — термины аддитивных технологий;

- ISO 21940-11:2016 — балансировка жёстких роторов;

- Fiberon PA12-CF10 TDS V1.1 и SDS V2.0.