Команда МИТК-РК

| СОГЛАСОВАНО __________ | УТВЕРЖДАЮ __________ |
| --- | --- |

РАБОЧИЕ КОЛЁСА РК-200-Э И РК-200-Д ИЗ PA12-CF10

МАРШРУТНАЯ КАРТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

EMTH.19.01.02.59.00.000.0004 МК

2026

1 Область применения

Карта устанавливает единичный технологический маршрут изготовления полуоткрытых рабочих колёс РК-200-Э (максимальный КПД) и РК-200-Д (максимальный прирост полного давления) диаметром 200 мм. Базовый материал аэродинамической части — Fiberon PA12-CF10. Для обоих геометрических вариантов применяются материальные исполнения М1 и М2.

Таблица 1 — Исполнения рабочих колёс

| Исполнение | Аэродинамическая модель | Материальная архитектура |
| --- | --- | --- |
| РК-200-Э-М1 | max_efficiency | PA12-CF10 + втулка из стали 40Х |
| РК-200-Д-М1 | max_pressure | PA12-CF10 + втулка из стали 40Х |
| РК-200-Э-М2 | max_efficiency | PA12-CF10 + 1 наружный слой углеткани 0,2 мм (сухая) + втулка из стали 40Х |
| РК-200-Д-М2 | max_pressure | PA12-CF10 + 1 наружный слой углеткани 0,2 мм (сухая) + втулка из стали 40Х |

Граница документа. Карта относится к изготовлению рабочего колеса. Монтаж на вал, сборка проточной части и стендовый разгон оформляются отдельной программой. Все размеры, не приведённые здесь, принимаются по утверждённой 3D-модели и чертежу.

2 Нормативная и техническая база

Таблица 2 — Нормативная и техническая база

| Документ | Применение |
| --- | --- |
| ГОСТ Р 3.102-2024 | ЕСТД. Стадии разработки и виды документов |
| ГОСТ 3.1105-2011 | ЕСТД. Формы и правила оформления документов общего назначения |
| ГОСТ 3.1118-82 | ЕСТД. Формы и правила оформления маршрутных карт |
| ГОСТ 3.1119-83 | ЕСТД. Комплектность документов на единичные технологические процессы |
| ГОСТ 3.1120-83 | ЕСТД. Отражение требований безопасности труда |
| ГОСТ Р 57558-2025 | Аддитивные технологии. Термины и определения |
| ISO/ASTM 52920:2023 | Квалификация процессов и обеспечение качества аддитивного производства |
| ISO 21940-11:2016 | Балансировка жёстких роторов |
| Fiberon PA12-CF10 TDS V1.1 | Материал, печать, сушка и отжиг |
| Fiberon PA12-CF10 SDS V2.0 | Безопасность обращения, вентиляция и СИЗ |

3 Исходные данные изделия

Таблица 3 — Исходные данные изделия

| Параметр | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Наружный диаметр готового колеса | 200 мм | Обе модели |
| Толщина заднего диска | 3 мм | Обе модели |
| Лопаточный венец РК-200-Э | 10 основных + 10 сплиттерных | STEP проверен |
| Лопаточный венец РК-200-Д | 13 основных + 13 сплиттерных | Конфигурация max_pressure |
| Посадочная втулка | Сталь 40Х; H 49,5 мм; Ø30/Ø22 мм; паз 6×6 мм | Накатка, запрессовка, клей |
| Стендовый режим | 3 000 мин⁻¹ | После балансировки и входного контроля |
| Основной расчётный режим | 12 000 мин⁻¹ | После CAE и допуска по программе испытаний |

4 Основные режимы PA12-CF10

Таблица 4 — Режимы подготовки, печати и отжига PA12-CF10

| Параметр | Требование | Технологическое указание |
| --- | --- | --- |
| Сушка филамента | 100 °C, 10 ч | Обязательная операция до печати |
| Условия хранения и подачи | RH менее 20 % | Сухой контейнер/активная сушилка |
| Температура сопла | 280–300 °C | Установочное значение уточняется квалификацией |
| Температура стола | 40–50 °C | По TDS |
| Температура камеры | комнатная | Активно нагретая камера не требуется TDS |
| Обдув | 0 % | По TDS |
| Скорость печати | до 300 мм/с по TDS | Для ротора назначать по подтверждённому профилю, приоритет — качество |
| Сопло | износостойкое | Закалённая сталь или рубин; латунное не применять |
| Отжиг детали | 100 °C, 16 ч | После удаления поддержек и промежуточного контроля |

Критическая последовательность. Сушка 100 °C/10 ч относится к филаменту. Отжиг 100 °C/16 ч относится к готовой напечатанной детали. Эти операции не взаимозаменяемы.

5 Маршрутная карта

Нумерация операций кратна пяти. Операции 110–130 выполняются только для исполнения М2; для М1 после операции 105 переходят к операции 135.

Таблица 5 — Последовательность технологических операций

| № | Операция | Материал/объект | Оборудование | Контроль и результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 005 | Входной контроль КД и 3D-модели | STEP РК-200-Э или РК-200-Д | CAD, средство проверки геометрии | Модель идентифицирована; D2 = 200 мм; диск 3 мм; нет нулевых толщин и разрывов |
| 010 | Входной контроль материала | Fiberon PA12-CF10 Ø1,75 мм | Весы, журнал партии | Марка, партия, масса и состояние упаковки записаны; загрязнения отсутствуют |
| 015 | Подготовка и сушка филамента | PA12-CF10 | Сушильный шкаф/сушилка 100 °C | 100 °C, 10 ч; после сушки RH среды хранения и подачи менее 20 % |
| 020 | Квалификация принтера | Контрольный филамент той же партии | FFF/MEX-принтер, износостойкое сопло | Экструзия стабильна; стол выровнен; сопло без износа; контрольный образец принят |
| 025 | Подготовка задания печати | STEP/STL/3MF и утверждённый профиль | Слайсер | Ось колеса перпендикулярна столу; диск в XY; заполнение 100 %; траектории тонких лопаток непрерывны |
| 030 | Подготовка рабочей зоны | Средство адгезии для PA, салфетки | Принтер, вытяжная вентиляция | Стол очищен; подача сухая; кожухи и аварийный останов исправны |
| 035 | Печать образцов-свидетелей | PA12-CF10 той же партии | Тот же принтер и профиль | Образцы XY/Z промаркированы и связаны с номером колеса |
| 040 | Аддитивное изготовление колеса | PA12-CF10 | FFF/MEX-принтер | 280–300 °C сопло; 40–50 °C стол; камера комнатная; обдув 0 %; профиль зарегистрирован |
| 045 | Охлаждение и съём | — | Принтер, съёмный лист/инструмент | Охлаждение без принудительного обдува; съём без изгиба диска и повреждения лопаток |
| 050 | Удаление поддержек и первичная очистка | — | Ручной инструмент, локальная вытяжка | Поддержки удалены до увлажнения; проточная поверхность и корни не повреждены |
| 055 | Промежуточный контроль | Напечатанное колесо | Лупа, весы, штангенинструмент | Нет расслоений, недоэкструзии, трещин, прожогов; масса и размеры записаны |
| 060 | Отжиг | Напечатанное колесо | Термошкаф с регистрацией температуры | 100 °C, 16 ч; деталь опирается плоскостью диска; цикл записан |
| 065 | Охлаждение после отжига | — | Термошкаф, сухой контейнер | Охлаждение до комнатной температуры без нагрузки; исключено коробление |
| 070 | Размерный контроль после отжига | Колесо | КИМ/высотомер, микрометр, индикатор | D2, высота, Ø30, плоскостность и биение записаны; соответствие — по чертежу |
| 075 | Чистовая доводка | Колесо | Токарное/шлифовальное приспособление | Только разрешённые поверхности; выходная кромка и диск сведены в цилиндр Ø200 мм; корни не ослаблены |
| 080 | Подготовка втулки | Втулка из стали 40Х; H49,5; Ø30/Ø22; паз 6×6 | Мойка, измерительный инструмент | Размеры, накатка и паз проверены; поверхность обезжирена |
| 085 | Подготовка посадочной зоны | Колесо и втулка | Абразив, очиститель, сухой воздух | Сопрягаемые поверхности чистые; фактические диаметры и натяг записаны |
| 090 | Нанесение конструкционного клея | Клей для соединения полиамида с металлом | Дозатор, смесительная насадка | Клей и подготовка поверхности квалифицированы на образце; партия и время смешивания записаны |
| 095 | Запрессовка втулки | Колесо, втулка, клей | Пресс, направляющая оправка | Запрессовка вдоль оси без ударов; соосность сохранена; трещины и задиры отсутствуют |
| 100 | Отверждение соединения | Сборочная единица | Фиксирующая оснастка | Режим по TDS выбранного клея; положение втулки не изменилось |
| 105 | Контроль соединения | Сборочная единица | Индикатор, визуальный контроль | Нет трещин и непроклея; биение и выступание втулки записаны |
| 110 | Маршрут М2: подготовка поверхности | PA12-CF10, углеткань 0,2 мм | Абразив, шаблоны, вытяжка | Поверхность активирована по квалифицированной процедуре; аэродинамические кромки не скруглены самовольно |
| 115 | Маршрут М2: раскрой и сухая примерка | Углеродная ткань, сухая толщина 0,2 мм | Шаблоны, ножницы для композитов | Сектора симметричны; нет складок, мостиков и выхода за D2 |
| 120 | Маршрут М2: пропитка и укладка | Углеткань, эпоксидная система | Весы, валик, вакуумная оснастка при наличии | Соотношение смолы соблюдено; укладка симметрична; масса компонентов записана |
| 125 | Маршрут М2: отверждение | Армированное колесо | Оснастка/термошкаф | Цикл строго по TDS смолы; температура ниже допустимой для PA12-CF10 и клеевого соединения |
| 130 | Маршрут М2: контроль слоя | Армированное колесо | Весы, толщиномер, визуальный контроль | Нет складок, пор, отслоений и наплывов; разрешённой чистовой операцией обеспечен итоговый Ø200; масса и биение записаны |
| 135 | Статическая балансировка | Готовое колесо | Балансировочная оправка | Тяжёлая точка определена; корректировка только в разрешённых зонах |
| 140 | Динамическая балансировка | Готовое колесо | Балансировочный станок | Остаточный дисбаланс и плоскости коррекции записаны; критерий — по чертежу/программе стенда |
| 145 | Окончательный контроль | Готовое колесо | КИМ, индикатор, весы, лупа | Маркировка, масса, D2, биение, втулка, лопатки и комплект записей приняты |
| 150 | Упаковка и хранение | Готовое колесо | Жёсткая тара, влагопоглотитель | Лопатки не нагружены; изделие защищено от влаги, ударов и УФ; паспорт вложен |

6 Технологическая инструкция к печати

- Зафиксировать обозначение модели, контрольную сумму файла, версию слайсера, профиль, принтер, серийный номер сопла и оператора.

- Расположить колесо задним диском на столе; ось вращения направить по Z. Такая ориентация размещает основные мембранные напряжения диска в плоскости XY.

- До запуска просмотреть каждую лопатку послойно. Тонкая выходная кромка должна формироваться непрерывными траекториями без одиночных островков и пропусков.

- Применить 100 % заполнение. В тонких лопатках материал формируется преимущественно стенками; число линий и ширина экструзии проверяются в предпросмотре слайсера.

- Поддержки на аэродинамических поверхностях минимизировать. Если они необходимы, располагать со стороны, допускающей ручное удаление без повреждения корня и кромки.

- Вместе с колесом печатать маркированные образцы-свидетели XY и Z из той же партии, после чего провести их через тот же цикл отжига.

- Не изменять масштаб модели без квалификационного образца. Компенсацию усадки вводить только по измерениям той же машины, партии материала и цикла отжига.

Таблица 6 — Параметры оборудования и профиля печати

| Параметр конкретного оборудования | Запись перед печатью |
| --- | --- |
| Принтер | ____________________________ |
| Слайсер/версия | ____________________________ |
| Сопло | ____________________________ |
| Высота слоя | ____________________________ |
| Ширина линии | ____________________________ |
| Скорость внешней стенки | ____________________________ |
| Коэффициент подачи | ____________________________ |
| Поддержки | ____________________________ |
| Средство адгезии | ____________________________ |

7 Отжиг и геометрическая стабилизация

- До отжига удалить поддержки: при термообработке они могут затруднить свободную усадку и повредить аэродинамические поверхности.

- Установить колесо диском на плоскую термостойкую опору без принудительного прижима лопаток.

- Выдержать 16 ч при 100 °C с регистрацией фактической температуры. Время считать после выхода рабочего объёма на режим.

- Охладить вместе с оснасткой до температуры безопасного обращения; исключить локальное охлаждение и механическую нагрузку.

- После охлаждения измерить D2, высоту, центральное отверстие, плоскостность диска и радиальное/торцевое биение. Сравнить с измерениями до отжига.

Контроль геометрии. Номинал D2 = 200 мм относится к готовому изделию. Допуск и разрешённые поверхности обработки задаются чертежом. Ручная доводка лопаток без шаблона и записи в маршрутном листе не допускается.

8 Сборка с втулкой из стали 40Х

Втулку изготавливают из стали 40Х: высота 49,5 мм, наружный диаметр 30 мм, внутренний диаметр 22 мм, сквозной шпоночный паз 6×6 мм. Наружная накатка формирует механическое сцепление с PA12-CF10. Посадку, допуски, профиль накатки, подготовку поверхности и клеевое соединение назначают чертежом и квалифицированной технологической инструкцией.

- Измерить фактический наружный диаметр втулки минимум в трёх сечениях и отверстие ступицы после отжига. Рассчитать фактический диаметральный натяг.

- До серийной операции подтвердить выбранный натяг на кольцевом образце PA12-CF10 той же ориентации, плотности и цикла отжига.

- Подготовить поверхности по TDS выбранного клея; универсальная эпоксидная смола без испытания адгезии не считается квалифицированной.

- Нанести клей равномерно, запрессовать втулку непрерывным движением через направляющую оправку. Ударную посадку не применять.

- Зафиксировать осевое положение втулки после запрессовки. Номинальная высота втулки составляет 49,5 мм; выступание или утопание допускается только при наличии соответствующего размера и допуска на сборочном чертеже.

- После отверждения проверить отсутствие трещин у ступицы, соосность отверстия Ø22, радиальное и торцевое биение.

Таблица 7 — Контроль сборки втулки

| Контролируемый параметр | Запись |
| --- | --- |
| Фактический Ø отверстия PA12-CF10 | ____________________________, мм |
| Фактический Ø втулки по вершинам накатки | ____________________________, мм |
| Диаметральный натяг | ____________________________, мм |
| Клей | ____________________________ |
| Подготовка поверхности | ____________________________ |
| Усилие запрессовки | ____________________________, кН |
| Режим отверждения | ____________________________ |

9 Дополнительный маршрут исполнения М2

В исполнении М2 на PA12-CF10 укладывают наружный армирующий слой углеродной ткани номинальной сухой толщиной 0,2 мм в эпоксидной матрице. Значение 0,2 мм относится к сухой ткани; фактическая толщина отверждённого слоя определяется тканью, содержанием смолы и давлением формования.

- Выполнить пробное соединение выбранной эпоксидной системы с PA12-CF10 на технологических образцах. Зафиксировать способ активации поверхности и характер разрушения.

- Разработать карту раскроя на одинаковые противоположные секторы. Массу сухих комплектов и массу смолы регистрировать.

- Не перекрывать тканью минимальные проходы и выходную цилиндрическую поверхность, если последующая обработка не предусмотрена чертежом.

- Укладку вести симметрично относительно оси; удалить воздух прикаткой или вакуумированием. Не допускать мостиков в переходах ступица–диск и лопатка–диск.

- Отверждать строго по TDS выбранной эпоксидной системы. Температурный цикл должен быть совместим с PA12-CF10, соединением втулки и ранее выполненным отжигом.

- После отверждения зарегистрировать прирост массы, D2, биение и дефекты слоя. Затем повторить балансировку.

Таблица 8 — Регистрация изготовления исполнения М2

| Параметр М2 | Значение | Контроль |
| --- | --- | --- |
| Сухая ткань | углеродная, 0,2 мм | Партия и поверхностная плотность записаны |
| Эпоксидная система | ____________________________ | TDS и SDS приложены |
| Масса сухой ткани | __________ г | До пропитки |
| Масса компонентов смолы | ______ г + ______ г | Соотношение по TDS |
| Вакуум/давление | ____________________________ | Если применяется |
| Цикл отверждения | ____________________________ | По TDS смолы |
| Прирост массы колеса | __________ г | После обрезки и отверждения |

10 План контроля и точки остановки

Таблица 9 — Контрольные точки и условия перехода

| Точка | Момент | Критерий перехода | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | После проверки слайсера | Печать запрещена без послойной проверки всех лопаток | Технолог |
| H2 | После сушки | Партия и цикл 100 °C/10 ч зарегистрированы | Оператор |
| H3 | После печати | Нет критических дефектов; масса и геометрия записаны | ОТК/команда |
| H4 | После отжига | Повторный размерный контроль; нет коробления и трещин | ОТК/команда |
| H5 | Перед запрессовкой | Фактический натяг подтверждён кольцевым образцом | Конструктор/технолог |
| H6 | После втулки | Соосность и биение приняты; клей отверждён | ОТК/команда |
| H7 | После М2 | Слой сплошной; масса, D2 и биение приняты | ОТК/команда |
| H8 | После балансировки | Протокол остаточного дисбаланса подписан | Ответственный за стенд |
| H9 | Перед вращением | Комплект документов полный; защитный кожух установлен | Руководитель испытаний |

11 Карта окончательного контроля

Таблица 10 — Окончательный контроль изделия

| Объект | Параметр | Метод | Критерий |
| --- | --- | --- | --- |
| Идентификация | Модель, исполнение, серийный номер | Визуально/по журналу | Совпадает с заказом |
| Материал | Марка и партия PA12-CF10 | Сертификат/этикетка | Запись присутствует |
| D2 | Наружный диаметр | КИМ/контрольная оправка | 200 мм; допуск по чертежу |
| Втулка | Сталь 40Х, Ø22, паз 6×6, осевое положение | Калибр/штангенинструмент | По чертежу |
| Биение | Радиальное и торцевое | Индикатор на контрольной оправке | По чертежу/программе стенда |
| Лопатки | Количество, целостность, кромки и корни | 100 % визуальный контроль | Нет трещин, сколов, расслоений |
| М2 | Сплошность углеродного слоя | Визуально, простукивание при квалификации | Нет пор, складок, отслоений |
| Масса | Масса готового колеса | Весы | Фактическое значение записано |
| Баланс | Остаточный дисбаланс | Балансировочный станок | По утверждённому критерию |
| Документы | МК, журналы печати/отжига/склейки/баланса | Комплектность | Все записи и подписи присутствуют |

12 Требования безопасности

- Работы выполнять по локальным инструкциям по охране труда для FFF/MEX-принтера, термошкафа, пресса, механической обработки, клеёв и эпоксидных систем.

- Обеспечить исправную вытяжную вентиляцию. Не вдыхать пыль PA12-CF10 и углеродного волокна; при шлифовании применять локальную вытяжку и подходящую защиту органов дыхания.

- Применять защитные очки и перчатки при обращении с материалом, клеем и смолой. Требования конкретных SDS имеют приоритет.

- Не касаться сопла, стола и детали до безопасного охлаждения. Термошкаф эксплуатировать с независимым контролем температуры.

- Запрессовку выполнять только в защитном ограждении; руки не располагать в рабочей зоне пресса. Ударная посадка запрещена.

- Не проводить вращение непроверенного колеса. Любой разгон выполнять в защитном кожухе после балансировки и оформления допуска.

Основание по безопасности. SDS Fiberon PA12-CF10 требует вентиляции, предотвращения образования/вдыхания пыли, защиты глаз и кожи. Для клея и эпоксидной системы применяются их собственные SDS.

13 Формы регистрационных записей

Таблица 11 — Маршрутный лист конкретного экземпляра

| Поле | Запись | Поле | Запись |
| --- | --- | --- | --- |
| Серийный номер колеса | ____________________________ | Дата | ____________________________ |
| Модель/исполнение | Э / Д; М1 / М2 (нужное отметить) | Оператор |  |
| Партия PA12-CF10 | ____________________________ | Масса до/после | ______ г / ______ г |
| Файл/контрольная сумма | ____________________________ | Профиль слайсера | ________________ |
| Сушка | 100 °C/10 ч; факт __________ | Отжиг | 100 °C/16 ч; факт __________ |
| D2 после отжига | __________ мм | D2 готового | __________ мм |
| Радиальное биение | __________ мм | Торцевое биение | __________ мм |
| Втулка/клей | ____________________________ | Усилие запрессовки | __________ кН |
| Остаточный дисбаланс | __________ г·мм | Протокол | № __________ |
| Заключение | годно / доработка / брак (нужное отметить) | Подписи | ____________________________ |

14 Нерешённые параметры перед первым изготовлением

- утвердить марку и серийный номер принтера, диаметр износостойкого сопла и квалифицированный профиль слайсера;

- выпустить чертёж с допусками D2, отверстия Ø30, биения и разрешёнными зонами чистовой обработки/балансировки;

- квалифицировать посадочный натяг втулки из стали 40Х на кольцевом образце и утвердить марку клея для пары PA12-CF10—сталь 40Х;

- для М2 утвердить марку углеродной ткани, поверхностную плотность, эпоксидную систему, карту раскроя и цикл отверждения;

- назначить критерий остаточного дисбаланса с учётом реального вала, опор и стендовой программы;

- приложить результаты испытаний образцов-свидетелей и протокол первой детали.

Эти позиции не препятствуют выпуску маршрутной карты, но являются обязательными точками заполнения до допуска конкретного колеса к вращению.

15 Источники

[1] Fiberon / Polymaker. TDS Fiberon PA12-CF10 V1.1: https://fiberon.polymaker.com/wp-content/uploads/TDS_FIBERON-PA12-CF10_V1.1_EN.pdf

[2] Fiberon / Polymaker. PA12-CF10 product and printing data: https://fiberon.polymaker.com/product/pa12-cf10/

[3] Fiberon / Polymaker. PA12-CF10 Safety Data Sheet, EU EN, version 2.0, 31.10.2024.

[4] Росстандарт. ГОСТ Р 3.102-2024; ГОСТ 3.1105-2011; ГОСТ 3.1118-82; ГОСТ 3.1120-83.

[5] Росстандарт. ГОСТ Р 57558-2025 (ISO/ASTM 52900:2021).

[6] ISO. ISO/ASTM 52920:2023, Additive manufacturing — Qualification principles.

[7] 3M. Scotch-Weld DP8910NS product data: structural bonding of nylon and metals; candidate adhesive subject to project qualification.

[8] ISO 21940-11:2016. Mechanical vibration — Rotor balancing — Part 11.