КОМАНДА МИТК-РК

ГИБРИДНОЕ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО.
КОМПОЗИТНО-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА
ДЛЯ ВЫСОКОНАПОРНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО РК-200-Э ДИАМЕТРОМ 200 ММ

РАСЧЁТ НА ПРОЧНОСТЬ
И ОЦЕНКА ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

EMTH.19.01.02.59.00.000.0018 РР

Санкт-Петербург

2026

1 НАЗНАЧЕНИЕ И СТАТУС ДОКУМЕНТА

Настоящий расчёт устанавливает предварительную оценку прочностных характеристик полуоткрытого рабочего колеса РК-200-Э диаметром 200 мм, определяет подтверждённую область стендового применения и формирует требования к дальнейшей доводке изделия. Документ подготовлен в рамках НИОКР и конкурсного проекта команды МИТК-РК.

Расчёт является самостоятельным документом. Значения, полученные численным методом, интерпретируются с учётом ограничений конечно-элементной постановки. Документ не является паспортом серийного изделия, разрешением на эксплуатацию либо подтверждением ресурса.

Подтверждённый расчётный режим текущего этапа — 3 000 мин⁻¹. Частота 12 000 мин⁻¹ является проектной точкой НИОКР и не назначается разрешённой эксплуатационной частотой до завершения уточнённого расчёта, балансировки и разгонных испытаний в защитном корпусе.

2 ОБЪЕКТ РАСЧЁТА

| Параметр | Принятое значение | Статус |
| --- | --- | --- |
| Аэродинамическая геометрия | РК-200-Э; вариант максимального КПД | объект расчёта |
| Наружный диаметр готового колеса | Ø200 мм | зафиксировано |
| Толщина заднего диска | 3 мм | зафиксировано |
| Материал М1 | PA12-CF10, FFF, 100 % заполнение | базовое исполнение |
| Материал М2 | PA12-CF10 и 1 наружный слой углеродной ткани 0,2 мм | Оценочное исполнение |
| Втулка | сталь 40Х; Ø30/Ø22 мм; H49,5 мм | зафиксировано |
| Соединение втулки | запрессовка, наружная накатка, эпоксидная фиксация | конструкция |
| Шпоночный паз | 6×6 мм, сквозной | зафиксировано |
| Стендовая частота | 3 000 мин⁻¹ | текущий режим |
| Проектная частота | 12 000 мин⁻¹ | требует подтверждения |

Расчётные результаты относятся к геометрии РК-200-Э. Перенос результатов на РК-200-Д без отдельного расчёта не допускается, поскольку распределение массы, форма лопаток и концентрации напряжений у корней различаются.

3 МАТЕРИАЛЫ И РАСЧЁТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Материал | Характеристика | Значение | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| PA12-CF10 | модуль упругости XY | ≈3,3 ГПа | оценка жёсткости |
| PA12-CF10 | прочность при растяжении XY, сухое | ≈77,4 МПа | типовое значение |
| PA12-CF10 | прочность при растяжении Z, сухое | ≈52,2 МПа | типовое значение |
| PA12-CF10 | консервативная характеристика | 45 МПа | скрининговая оценка |
| Сталь 40Х | предел текучести | 785 МПа | предварительно |
| Углепластик ручной укладки | условная расчётная прочность слоя | 150 МПа | только оценка М2 |

Напечатанный PA12-CF10 является анизотропным материалом. Фактическая прочность зависит от направления слоёв, сплавления дорожек, влажности, термообработки, дефектов и повторяемости печати. Поэтому типовые характеристики материала не принимаются гарантированными допускаемыми значениями без испытания образцов, изготовленных вместе с колесом.

Для углеродного слоя принято намеренно пониженное условное значение 150 МПа. Оно учитывает ручную пропитку, криволинейную укладку, изменение направления нитей, нахлёсты и возможную неполную передачу нагрузки через эпоксидный интерфейс.

4 РАСЧЁТНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ

Угловая и окружная скорости определяются по формулам:

|  | ω=2πn60 | (1) |
| --- | --- | --- |
|  | U2=ωr2=πD2n60 | (2) |
|  | ar=ω2r2 | (3) |

При D₂=0,200 м окружная скорость на радиусе 0,100 м составляет около 31,4 м/с при 3 000 мин⁻¹ и 125,7 м/с при 12 000 мин⁻¹.

В пределах упругой постановки центробежная нагрузка, напряжения и деформации в первом приближении масштабируются пропорционально квадрату частоты вращения:

|  | Kω=nn02 | (4) |
| --- | --- | --- |
|  | σn≈σ0nn02 | (5) |
|  | un≈u0nn02 | (6) |
|  | S=σσmax | (7) |

Рисунок 1 — Рост центробежной нагрузки относительно режима 3 000 мин⁻¹

5 ПОСТАНОВКА ЧИСЛЕННОЙ ОЦЕНКИ

| Элемент постановки | Принято | Ограничение |
| --- | --- | --- |
| Тип анализа | статический, геометрическая нелинейность | не учитывает ресурс и динамику разгона |
| Геометрия | полимерное колесо и металлическая втулка | наружный слой М2 не моделировался |
| Контакт | трение, μ=0,2 | клей, накатка и когезионное разрушение не воспроизведены |
| Сетка | около 70 тыс. элементов и 127 тыс. узлов | нет исследования сходимости |
| Нагрузка | вращение; температура 22 °C | аэродинамическое давление отключено |
| Материал PA12-CF10 | изотропная упругая модель | не учитывает ориентацию FFF |
| Закрепление | внутренняя поверхность втулки | требует проверки отсутствия переограничения |

Численная постановка пригодна для предварительного сравнения уровня напряжений на стендовой частоте. Она недостаточна для назначения предельной скорости, поскольку не содержит ортотропию печати, натяг, клеевой слой, усталость, ползучесть, дисбаланс, модальные формы и подтверждение независимости результата от сетки.

6 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ 3 000 МИН⁻¹

| Показатель | Результат | Интерпретация |
| --- | --- | --- |
| Максимальная суммарная деформация | 0,0283 мм | мала относительно габарита |
| Максимальное напряжение в PA12-CF10 | 4,99 МПа | ниже 45 МПа |
| Коэффициент по PA12-CF10 | ≈9,02 | скрининговый, не ресурсный |
| Максимальное напряжение в зоне втулки | 39,3 МПа | локальная критическая зона |
| Масса расчётной сборки | ≈0,826 кг | колесо и втулка |

Полученные значения подтверждают возможность перехода к стендовым испытаниям на частоте до 3 000 мин⁻¹ при условии контроля качества печати, запрессовки втулки, балансировки, измерения биения и применения закрытого защитного корпуса.

Коэффициент 9,02 характеризует только отношение принятой прочности 45 МПа к расчётному эквивалентному напряжению. Он не учитывает усталостное снижение, дефекты слоёв и повторяемость производства и поэтому не является коэффициентом эксплуатационного ресурса.

7 ОЦЕНКА ПРОЕКТНОЙ ЧАСТОТЫ 12 000 МИН⁻¹

Переход от 3 000 к 12 000 мин⁻¹ увеличивает частоту в четыре раза и центробежную нагрузку приблизительно в шестнадцать раз. Масштабирование результата стендового режима даёт:

| Показатель | 3 000 мин⁻¹ | 12 000 мин⁻¹, оценка | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение PA12-CF10 | 4,99 МПа | ≈79,8 МПа | достигает или превышает типовую прочность |
| Суммарная деформация | 0,0283 мм | ≈0,453 мм | может влиять на рабочие зазоры |
| Напряжение зоны втулки | 39,3 МПа | ≈629 МПа | требуется модель стали 40Х и натяга |
| Коэффициент нагрузки | 1 | 16 | режим нельзя подтверждать линейной экстраполяцией |

Рисунок 2 — Предварительное масштабирование напряжения PA12-CF10

Рисунок 3 — Предварительное масштабирование суммарной деформации

Оценка показывает, что базовое исполнение М1 не имеет подтверждённого запаса для 12 000 мин⁻¹. Полученные 79,8 МПа сопоставимы с типовой прочностью материала в плоскости печати и превышают более консервативные характеристики. Указанный режим не разрешается до уточнения модели и проведения испытаний.

8 ОЦЕНКА РАСЧЁТА ПРИ 11 000 МИН⁻¹

В процессе расчётного разгона выявлен резкий переход от малых деформаций к значениям, несовместимым с геометрическими размерами изделия. Одновременно эквивалентные напряжения не демонстрируют физически согласованного роста до уровня разрушения материала.

Такое сочетание признаков рассматривается как потеря корректности численного решения: возможное раскрытие контакта, недостаточное закрепление, движение тела как целого либо искажение сетки. Потеря сходимости сама по себе не подтверждает физический разрыв.

Поэтому значения 9 700, 10 200 и 11 000 мин⁻¹ не назначаются в настоящем документе соответственно допустимой, предельной либо гарантированно разрушающей частотой.

9 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ М2

Исполнение М2 отличается одним наружным слоем углеродной ткани номинальной сухой толщиной 0,2 мм на эпоксидной системе. Слой рассматривается как локальный армирующий и удерживающий элемент заднего диска.

|  | Karm=1+σctcσptp | (8) |
| --- | --- | --- |
|  | Karm=1+150⋅0.245⋅3=1.222≈1.20 | (9) |
|  | nM2nM1≈Karm=1.20=1.095 | (10) |

По расчёту совмещённого сечения получено 22,2 %. С учётом неравномерности ручной укладки для сравнительной оценки принят округлённый коэффициент Karm=1,20, то есть ориентировочное повышение несущей способности армированного участка на 20 %.

Коэффициент 1,20 является проектной расчётной гипотезой, а не результатом испытания. Он не означает увеличение допустимой частоты на 20 %: теоретический прирост частоты при неизменной схеме нагружения составляет около 9,5 %. Одного слоя недостаточно, чтобы подтвердить переход базового исполнения к 12 000 мин⁻¹.

Практический эффект М2 ожидается в снижении локальных деформаций, перераспределении поверхностной нагрузки, торможении развития трещин и дополнительном удержании фрагментов. Эффект должен подтверждаться контрольными образцами, проверкой адгезии и разгонным испытанием.

10 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

| Область | Допустимое позиционирование | Условия |
| --- | --- | --- |
| Конкурсный демонстратор | подтверждение архитектуры и программной генерации | до 3 000 мин⁻¹; защитный корпус |
| Исследовательский стенд | сравнение геометрии, вибрации и аэродинамики | ступенчатый разгон и инструментальный контроль |
| Учебная лаборатория | демонстрация центробежной машины и аддитивного производства | ограничение энергии и закрытый корпус |
| Низкоэнергетическое оборудование | опытное применение после отдельной проверки | индивидуальный расчёт режима и ресурса |
| Высоконапорный компрессор | целевая область НИОКР | М1 при 12 000 мин⁻¹ не подтверждено |

Если изготовленное колесо не выдерживает целевую частоту, оно сохраняет ценность как низкоскоростной стендовый и исследовательский образец. Рабочий диапазон при этом назначается по результатам контролируемого испытания, а не по факту единичного разрушения.

11 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ИЗ PEEK

PEEK и армированный CF-PEEK рассматриваются как материалы следующего этапа НИОКР для повышенных температур, химически активных сред и временного восстановления отдельных деталей оборудования. Для вращающегося колеса предпочтительным направлением является армированный CF-PEEK вследствие повышенной жёсткости.

Напечатанное колесо из PEEK не объявляется прямой заменой серийной детали без проверки. Временное применение допускается только в неответственном узле с ограниченными последствиями отказа после подтверждения размеров, температуры, среды, посадки, балансировки, прочности, усталости и работы в защитном корпусе.

Конкурсная формулировка проекта: программный комплекс формирует геометрию под заданный режим, после чего выбирается материальное исполнение — PA12-CF10 для быстрого стендового образца, наружное армирование для опытной доводки либо высокотемпературный полимер для функциональной временной детали.

12 ПРОГРАММА ДАЛЬНЕЙШЕЙ ВЕРИФИКАЦИИ

— создать ортотропную модель PA12-CF10 с локальными осями, соответствующими траекториям печати;

— использовать единый набор характеристик сухого и кондиционированного материала;

— ввести сталь 40Х, геометрию паза, натяг, накатку и эпоксидный интерфейс;

— выполнить не менее трёх уровней сетки и подтвердить сходимость напряжений и перемещений;

— провести расчёты на 3 000, 6 000, 9 000 и 12 000 мин⁻¹ без переноса некорректного решения;

— выполнить модальный анализ с учётом втулки, вала и условий закрепления;

— изготовить контрольные образцы XY и Z совместно с колесом и проверить их прочность;

— выполнить статическую и динамическую балансировку сборки;

— проводить разгон ступенями в защитном корпусе с контролем вибрации, температуры и биения;

— после каждого разгона выполнять осмотр корней лопаток, диска и зоны втулки.

13 ИТОГОВЫЕ ВЫВОДЫ

1. Исполнение РК-200-Э-М1 предварительно подтверждено для перехода к стендовым испытаниям на частоте до 3 000 мин⁻¹ при выполнении требований безопасности и контроля изготовления.

2. Расчётное напряжение PA12-CF10 при 3 000 мин⁻¹ составляет около 4,99 МПа, суммарная деформация — около 0,028 мм. Наиболее ответственная зона расположена у втулки.

3. Простое масштабирование к 12 000 мин⁻¹ даёт около 79,8 МПа в полимерном теле и не подтверждает требуемый запас базового исполнения М1.

4. Расчёт с нефизически большой деформацией не используется для назначения предельной скорости. Точное значение разрушающей частоты в настоящем документе не устанавливается.

5. Для М2 принят предварительный коэффициент армирования Karm=1,20. Он характеризует ориентировочное повышение несущей способности армированного участка на 20 % и требует экспериментального подтверждения.

6. PA12-CF10 является рациональным материалом для демонстрационных и исследовательских колёс. Для функциональной временной замены при повышенных требованиях перспективны CF-PEEK и другие высокотемпературные армированные полимеры после отдельной верификации.

14 НОРМАТИВНЫЕ И СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Документ оформлен с учётом ГОСТ Р 2.105—2019, ГОСТ 2.106—2019, ГОСТ 2.104—2006 и ГОСТ 2.301—68. Типовые характеристики PA12-CF10 использованы только для предварительной инженерной оценки. После выбора углеродной ткани и эпоксидной системы в комплект включают их паспорта, карту укладки и протоколы испытаний контрольных образцов.